ВНИМАНИЕ!

Каждый трафарет должен сопровождаться своим техническим бланком заказа, поскольку параметры у заказов могут  отличаться. Мы должны четко понимать параметры каждого заказа.

Наши условия по изготовлению БГА-трафаретов:

- По умолчанию мы предлагаем изготовление трафаретов БГА в нашем варианте, с оснасткой — https://laser-trafaret.ru/ru/bga_stencils/#1 или для универсальных матриц — https://laser-trafaret.ru/ru/bga_stencils/#2.

- Если вам нужен какой-то свой вариант изготовления, то к бланку заказа должен быть приложен файл с внешним контуром трафарета и его крепежными отверстиями.

- При лазерной резке материал может начать выгибаться из-за термического воздействия лазера и накопления термических напряжений в металле, поэтому для трафаретов БГА мы выполняем термический отпуск. Трафареты темнеют и их поверхность зачищают механически, из-за чего могут оставаться царапины на поверхности.

- Чем больше отверстий вырезается в материале на ограниченной площади, тем больше будет его искажение в плоскости. Если вы заказываете универсальные трафареты в виде матрицы, то старайтесь ограничиваться их разумными размерами. Как правило хватает матриц 25х25 шариков для малых и 35х35 для больших чипов. Для насыщенных трафаретов необходимо больше следить за равномерным нагревом.

- Если размер трафарета имеет сравнительно большую площадь, относительно области отверстий под чип — скорее всего при нагреве он может выгнуться. Старайтесь не делать слишком большие по габаритам трафареты, по максимуму уменьшая их.

- Текстовая гравировка для БГА-трафарета не будет иметь особого значения, поскольку из-за потемнения металла при термическом отпуске она практически не будет заметна.

- Трафарет при неравномерном нагреве при реболлинге может выгибаться. В своем варианте БГА-трафарета мы стараемся минимизировать это его специальной формой, но это не является 100% гарантией отсутствия деформаций. Равномерности нагрева нужно придавать большое внимание. Лучше всего, если для этого будет использована большая конвекционная печь, используемая при монтаже печатных плат.

- В нашем бланке заказа мы приводим наши базовые начальные рекомендации по толщине материала и размеру отверстий под формирование шариков, которые можно использовать. Но они не являются 100% гарантией успешности выполнения вами реболлинга.

- Электрополировка БГА-трафаретов НЕ выполняется.

Организационные сведения

По умолчанию мы используем данные из нашего справочника. Рекомендуем проверить их через наш сервис заказов и заранее внести необходимые изменения.

Если какие-то организационные параметры будут действовать только для одного заказа, пожалуйста заполните первую часть бланка заказа, которую можно взять здесь https://laser-trafaret.ru/docs/contact_form.doc.

| Модель БГА(BGA) чипа: |
| --- |
| Стандартная модель из списка на вашем сайте: | Нет | Укажите наименование чипа по нашему списку https://clck.ru/MaUKw |
| Стандартный вариант исполнение, но с нашим рисунком шариков БГА-чипа: | X | К бланку заказа должен быть приложен datasheet на БГА-чип. Наш инженер подготовит финальный проект и согласует его с вами. |
| Мы предоставим собственный исполнения БГА-трафарета: | Нет | К бланку заказа должен быть приложен datasheet на БГА-чип с вашим вариантом внешнего контура и его крепежными отверстиями, либо полностью готовый проект. Наш инженер подготовит финальный проект и согласует его с вами. |

| Наименование проекта: | Укажите нужное вам наименование | Будет использовано как наименование заказа во всех финансовых документах и в маркировке на самом трафарете. |
| --- | --- | --- |

| Толщина материала и диаметр отверстий: Ниже приведены наши базовые рекомендации по толщинам материала и диаметру отверстий, исходя из нашего опыта обратной связи с заказчиками. Они не гарантируют 100% результат у вас и являются только базовым ориентиром. Вы можете указать свои варианты, в рамках ограничения для каждой толщины стали. Диаметр, указываемый в datasheet производителя чипа — это диаметр готовых шариков с их допусками на новых чипах, выходящих с фабрики. К диаметру отверстий для БГА-трафарета это не имеет никакого отношения. Он подбирается исходя из минимального шага отверстий на чипе, используемой толщины материала и диаметра готовых шариков для реболлинга. Если вы используете готовые шарики для реболлинга, то диаметр отверстий должен быть не менее чем на +0,15мм больше, чем диаметр шариков. Иначе трафарет может застрять на чипе после оплавления. Толщина используемого материала должна быть не менее чем в 1,5 раза меньше, чем минимальное отверстие, вырезаемое в нем. |
| --- |
| Не могу определиться, помогите с подбором параметров: | Х |  |
| 0,080мм: |  |  |
| 0,100мм: |  |  |
| 0,120мм: |  |  |
| 0,127мм: |  |  |
| 0,150мм: |  | Для чипов с шагом 0,4мм. Рекомендуемый диаметр отверстий — 0,25мм. Для использования паяльной пасты для реболлинга |
| 0,180мм: |  |  |
| 0,200мм: |  | Для чипов с шагом 0,5мм. Рекомендуемый диаметр отверстий — 0,35мм. Для использования готовых шариков для реболлинга не более 0,2мм или паяльной пасты |
| 0,250мм: |  |  |
| 0,300мм: |  | Для чипов с шагом 0,65мм. и до 0,8мм. Рекомендуемый диаметр отверстий — 0,45мм. Для использования готовых шариков для реболлинга не более 0,3мм или паяльной пасты |
| 0,400мм: |  | Для чипов с шагом 0,8мм. и до 1мм. Рекомендуемый диаметр отверстий — 0,65мм. Для использования готовых шариков для реболлинга не более 0,5мм. или паяльной пасты |
| 0,500мм: |  | Для чипов с шагом 1мм. и более. Рекомендуемый диаметр отверстий — 0,75мм. Для использования готовых шариков для реболлинга не более 0,6мм (для бОльшего диаметра нужно оговорить иной диаметр отверстий) или паяльной пасты |

Примечание к заказу:

Дополнительного примечания нет.